透明质酸修护生物膜基本要求

1.结构及组成：本品主要由多聚糖大分子透明质酸、丙烯酸(酯)类/丙烯酰胺共聚物、棕榈酸异辛酯、角鲨烷、十八醇、单硬脂酸甘油酯、轻质液状石蜡、丙三醇、苯甲酸钠、聚山梨酯 80、依地酸二钠、三乙醇胺、去离子水组成的乳膏体。

2.适用范围：适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。

3.外观要求：本品为白色或类白色膏状物，无异物。

4.规格要求：规格型号需有80g

5.黏度：动力黏度在40℃时不得低于20Pa.s。

6.pH 值：本品的pH值应为5.5~7.5。

7.重金属：重金属含量应不得过10μg/g。

8.透明质酸钠含量  含透明质酸钠应不得低于1.0mg/g。

9.需氧菌总数每g不得过100cfu。

10.霉菌和酵母菌总数每g不得过10cfu。

11.金黄色葡萄球菌每g不得检出。

12.铜绿假单胞菌每g不得检出。