同种异体骨需求参数

1.结构组成：产品为冷冻干燥同种异体骨，采用合法来源的供体骨组织为原料，经锯裁、清洗、脱脂、脱蛋白、漂洗、冻干及包装 工艺加工而成。产品成分为人体皮质骨、松质骨。产品采用辐照灭菌，有效期三年。

2.主要性能指标：产品外观为白色或微黄，骨形态结构清晰，应观察不到骨髓和血液成分附着。冻干松质骨(0.17~0.45)g/cm³; 冻 干皮质骨(143~2 . 23)g/cm³。 产品浸提液pH 为5.8～7.5。产品应无菌。

3.适用于非承重部位骨缺损的充填、修复，关节、脊柱融合以及非承重骨的重建

4.所需产品为：冷冻干燥同种异体骨，包含松质骨骨条，颗粒，松质骨小块，骨粉，皮质骨填充块，报价产品需对应报价。

5.运输及储存条件：产品为冷冻干燥产品，常温运输；产品储存在室温或室温以下环境，阴凉干燥储存

6.产品单价不能超过6000元